### 42.42. bekledingspanelen – vezelcement – EQUITONE [textura][[1]](#endnote-1) |FH|m2

##### Materiaal

De gevelbekleding wordt uitgevoerd met asbestvrije vezelcementplaten, samengesteld uit portlandcement, zand, natuurlijke organische vezels en geselecteerde minerale vulstoffen. De platen zijn geschikt voor buitengebruik overeenkomstig NBN EN 12467 - Vlakke platen van vezelcement - Productspecificaties en beproevingsmethoden (2000). Het materiaal beschikt over een productgarantie van 10 jaar. De plaat beschikt over een EPD (Environmental Product Declaration) en is ook Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Indien de gevel dient te beantwoorden aan een bepaalde brandreactie, beschikt de fabrikant over classificatierapporten voor verschillende gevelopbouwen in end-use condities.

De panelen worden geproduceerd op een Hatschek-machine, dubbelgeperst, luchtgedroogd, gekalibreerd en gepolierd. Vervolgens worden de panelen afgewerkt met een watergedragen acrylaatdispersie met korrelstructuur op de beeldzijde en een transparante dampdichte coating op de rugzijde.

Specificaties

* De gevelpanelen voldoen aan de eisen gesteld in de EN 12467:2012+A2:2018 “Vlakke vezelcementplaten - Productspecificatie en testmethoden”.
	+ Gemmidelde densiteit (droog) 1750 kg/m³
	+ Karakteristieke buigsterkte ⊥ 24,0 N/mm² - // 19,5 N/mm²
	+ Gemiddelde elasticiteitsmodulus 12.000 N/mm²
	+ Hygrische beweging (30-90%) < 1 mm/m
	+ Waterabsorptie (0-100%) < 20 %
	+ Duurzaamheidsklasse Categorie A
	+ Sterkteklasse Klasse 4
	+ Brandreactieklasse (EN 13501-1) A2-s1,d0
	+ Impermeabiliteitstest Ok
	+ Warm water test Ok
	+ Verzadigd-droog test voor categorie A paneel Ok
	+ Vries-dooi test voor categorie A paneel Ok
	+ Thermische uitzettingscoëfficiënt  0,01 mm/mK
	+ Warmtegeleidingscoëfficiënt  0,60 W/mK
* Type : dubbelgeperst, luchtgedroogd
* Plaatdikte : 8 mm / 12 mm
* Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering / op voorstel aannemer
* Oppervlakteafwerking : licht gestructureerd
* Kleur van de platen : gekleurd :

Zwart, Antraciet, Wit, Grijs, Rood, Paars, Blauw, Groen, Geel, Oranje.

* Buitenhoek : met open voeg en achterliggende EPDM strook / met aluminium profielen / met pvc profielen / ...

Bevestigingswijzen :
Mechanisch bevestigd tegen een houten draagstructuur met schroeven met bolkop en boorpunt. schroef in roestvrij staal A2, diameter schroefdraadgedeelte ca. 5,5 mm, diameter bolkop 15 mm, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen. Verwerking volgens richtlijnen plaatfabrikant.
Mechanisch bevestigd tegen een aluminium draagstructuur met rivetten in aluminium; diameter 4 mm; kop/huls in aluminium, diameter kop 15 mm, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen. Verwerking volgens richtlijnen plaatfabrikant.
Mechanisch bevestigd tegen een draagstructuur in verzinkt staal met rivetten in roestvrij staal A2; diameter 4 mm; kop/huls in aluminium, diameter kop 15 mm, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de platen. Verwerking volgens richtlijnen plaatfabrikant.
Mechanisch onzichtbaar bevestigd tegen horizontale aluminium draagprofielen met plaathaken in aluminium die door middel van specifieke rivetten in roestvrij staal A4 in de rugzijde van de plaat zijn verankerd. Verwerking volgens de richtlijnen van de fabrikant van de rivetten.

Aanvullende specificaties

* De beeldzijde van de gevelbeplating is afgwerkt met een dubbele watergedragen acrylaatdispersie met korrelstructuur en een sealing topcoating om een vuilafstotend oppervlak te bekomen.
* De rugzijde van de gevelbeplating is afgewerkt met een transparante coating.
* Afmetingen (lxb) : maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering / voorstel aannemer.
* De aannemer levert aan de bouwheer circa … m² extra beplating met het oog op gebeurlijke herstellingswerken.
* Certificaten
	+ De fabrikantkan in het kader van de Europese Verordening N° 305/2011 (CPR) de prestatieverklaring (DoP) van het product voorleggen.
	+ Dit garandeert de overeenkomstigheid aan de norm NBN EN 12467 “Vlakke vezelcementplaten”.
	+ De productie is ISO 9001 – 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd.
	+ De plaat draagt bij tot het behalen van BREEAM en LEED credits.
* Kleurvastheid en veroudering
	+ De platen hebben een homogene en gelijkmatige evolutie van het uitzicht met behoud van de basistint, rekening houdend met een patina eigen aan elk verouderingsproces.
1. Dit bestek is compleet conform VMSW standaardbestek en is tevens compatibel met de C3A standaard.Deze bestekomschrijving vervangt alle voorgaande uitgaven. De fabrikant houdt zich het recht voor deze bestekomschrijving te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze documentatie te raadplegen. De richtlijnen in dit document zijn niet-limitatief. De garanties zijn enkel van toepassing indien de toepassingsrichtlijnen worden gevolgd. Bij afwijkende toepassingen is het aangewezen een advies te vragen aan de fabrikant . [↑](#endnote-ref-1)